桂林电子科技大学2015年研究生统一入学考试试题

科目代码：909          科目名称：材料科学基础B

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

| （各题标题字号为黑体五号字，题干字号为标准宋体五号字。） 一、名词解释（任选6题作答，每题5分，共30分） 1、弗伦克尔缺陷； 2、奥氏体； 3、均匀形核； 4、上坡扩散； 5、螺位错； 6、滑移系；7、桥氧；8、烧结 二、简答题（任选6题作答，每题10分，共60分） 1、简述F-R（弗兰克-瑞德）位错增殖机制，并给予图示 2、什么是置换固溶体？影响置换固溶体溶解度的因素有哪些？形成无限固溶体的必要条件是什么？ 3、在一个面心立方晶胞中画出(012)晶面 4、BCC的配位数为多少，计算BCC的致密度和(112)晶面的面间距（设晶格常数为a） 5、写出Hall-Petch公式，说明公式中各字母的含义。 6、材料在凝固的过程中，获得细晶粒的措施主要有哪些？举例说明制备大晶粒单晶的两种主要方法。 7、下图为某材料的扩散系数和温度的关系曲线。说明(1)、（2）和（3）温区各属于什么扩散？ 8、Al2O3溶入MgO中形成空位型固溶体，试写出其缺陷反应式。 三、计算题（任选1题作答，共20分） 1、碳的质量分数为0.1％的低碳钢，置于含碳质量为1.2％的渗碳气氛中，在920ºC进行渗碳处理，如果要求离表面0.002m处碳的质量分数达到0.45％，问渗碳时间为多长？（已知碳在铁中的920ºC的扩散激活能为133984 J/mol，D0=0.23 cm2/s，误差函数表如下所示，要求写出详细的计算过程。） Z erf(Z) Z erf(Z) 0.00 0.00000 0.65 0.64203 0.05 0.05637 | 0.70 0.67780 0.10 0.11246 0.75 0.71116 0.15 0.16800 0.80 0.74210 0.20 0.22270 0.85 0.77067 0.25 0.27633 0.90 0.79691 0.30 0.32863 0.95 0.82089 0.35 0.37938 1.00 0.84270 0.40 0.42839 1.05 0.86244 0.45 0.47548 1.10 0.88021 0.50 0.52050 1.15 0.89612 0.55 0.56332 1.20 0.91031 0.60 0.60386 1.25 0.92290 2、CaO加到ZrO2中，在1600℃该固溶体为立方萤石结构。经 XRD测定，当溶入0.15molCaO时, 晶胞参数a=0.513nm, 实验测定的密度值D＝5.477g/cm3。请通过计算说明是形成了置换固溶体还是间隙固溶体？（已知Zr、Ca和O的原子量分别为91.22、40.08和16） 四、综合题（任选1题作答，共40分） 1、根据下图所示的Fe-Fe3C相图（图中未标注的各点的横坐标分别为，H：0.09，J：0.17，B：0.53，P：0.0218，Q：0.0008），请分析以下问题。 （1）温度为500°C时的Fe称为 ；属于 空间点阵。（4分） （2）温度为1000°C时的Fe称为 ；属于 空间点阵。（4分） （3）写出图中的包晶反应线、共晶反应线、共析反应线。（6分） （4）写出图中的固相线。（2分） （5）写出图中的液相线。（2分） （6）根据含碳量，如何区分工业纯铁、铸铁、碳钢？（6分） （7）计算w(C)=2.0%的二次渗碳体的析出量。（6分） （8）画出w(C)=0.77%的共析钢的冷却曲线，并在冷却曲线上标出相应的相以及存在的相变。（注意：画图时请在冷却曲线上标注与图中共析钢成分线旁边注明的1、2、3(3’)、4等对应的关键点，忽略三次渗碳体的影响）（5分） （9）简述Fe-Fe3C相图在材料科学与工程领域的重要价值。（5分） 2、下图是具有一个低共熔点的三元系统相图。据图回答下列问题： （1）可将其划分为几个副三角形？10分 （2）标出图中各边界及相区界线上温度下降方向。10分 （3）判断无变量点的性质，并写出相平衡关系式。10分 （4）写出配料点M的析晶路径。10分 |
| --- | --- |