桂林电子科技大学

2016年硕士研究生统一入学考试试题

科目代码：	909	科目名称：材料科学基础（B）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。答题纸请注明页码与总页数。

一、名词解释（任选5题作答，每题4分，共20分） 1、显微组织；2、弗伦克尔缺陷；3、螺型位错；4、均匀形核；5、柯肯达尔效应； 6、非桥氧；7、烧结；8、重构相变；9、晶格能 二、简答题（任选4题作答，每题10分，共40分） 1、何为固溶强化？影响固溶强化的因素有哪些？ 2、什么是置换固溶体？形成无限固溶体的必要条件是什么？ 3、证明密排六方晶体结构(HCP)的c/a=1.633。 4、简述F-R（弗兰克-瑞德）位错增殖机制，并予以图示。 5、KCl溶入CaCl2中形成空位型固溶体，请写出其缺陷反应式。 6、试描述影响固相反应的因素有哪些？（写出三点即可） 7、形成间隙性固溶体的条件有哪些？ 三、作图分析题（任选2题作答，每题15分，共30分） 1、在同一晶胞中画出立方晶系中的晶面以及晶向。 2、分析位错反应能否发生？（要求写出判断依据） 3、根据Al2O3-SiO2系统相图（下图）说明，为了保持较高的耐火度，在生产硅砖时应注意什么？ 4、在Al2O3陶瓷烧结中，通常加入TiO2可有效地降低烧结温度，并促进烧结。请说明原因？（提示：从形成缺陷的角度考虑） 四、计算题（任选1题作答，20分） 1、已知Cu的理论凝固温度为1356K，溶化热为1628×106 J/m2, 比表面能为177×10-3 J/m2。 试求预在均匀形核条件下获得半径为2 nm晶粒所需的过冷度。（要求写出详细计算过程） 2、 CaO加到ZrO2中，在1600℃该固溶体为立方萤石结构。经 XRD测定，当溶入0.15molCaO时, 晶胞参数a=0.513nm, 实验测定的密度值D＝5.477g/cm3。请通过计算说明是形成了置换固溶体还是间隙固溶体？（已知Zr、Ca和O的原子量分别为91.22、40.08和16） 判断题（任选5题作答，每题2分，共10分，对的打√，错的打X） 1、MgO晶体的晶格能远大于NaCl晶体的晶格能，那么MgO的熔点也远高于NaCl的熔点。 2、堇青石晶体具有很小的热膨胀系数，这归因于它具有和绿宝石相同的六节环组群状结构。 3、滑石具有2:1的复网层层状结构。 4、白云母（KAl2 [AlSi3O10](OH)2）具有架状结构。 5、PbO能降低熔体的表面张力。 6、在现代材料的开发中，二次再结晶总是有害的。 7、面心立方晶体结构（设点阵常数为a）中的（100）晶面间距为。 8、间隙固溶体只能是有限互溶。 9、45#钢表示钢中的含碳量为4.5％。 10、莱氏体是由奥氏体和渗碳体组成的混合物。 六、综合题（任选1题作答，30分） 1、根据下图所示的Fe-Fe3C相图 （图中未标注的各点的横坐标分别为，H：0.09，J：0.17，B：0.53，P：0.0218，Q：0.0008） （1）标注出图中（I）、（II）、（III）、（IV）区域内的相。（8分） （2）计算w(C)=2.11%的钢从熔融状态冷却至室温时的二次渗碳体的析出量。（5分） （3）不考虑三次渗碳体，分析w(C)=0.77%的共析钢在室温时的显微组织是什么，画出该显微组织示意图。（5分） （4）根据Fe-Fe3C相图，如何划分工业纯铁、铸铁和碳钢。（6分） （5）简述Fe-Fe3C相图在材料科学与工程领域中的应用价值。（6分） 2、下图是具有一个低共熔点的三元系统相图。据图回答下列问题： （1）可将其划分为几个副三角形？（5分） （2）标出图中各边界及相区界线上温度下降方向。（10分） （3）判断无变量点的性质，并写出相平衡关系式。（5分） （4）写出配料点M的析晶路径。（10分）